特种钢常用的浸蚀剂名称、组成和用途
	序号
	名称
	组成
	用法
	用途

	1
	王水甘油溶液
	1. 盐酸  20ml

硝酸  10ml

甘油  30ml
	先将盐酸和甘油倒入杯中搅匀，再加入硝酸。

溶液配制24h后才能使用。
	奥氏体型不锈钢及含Cr、  Ni奥氏体型耐热钢

	
	
	2.  盐酸  30ml

硝酸  10ml

甘油  10ml
	
	

	
	
	3. 盐酸  30ml

硝酸  10ml

甘油  10ml
	
	

	2
	氯化高铁盐酸水溶液
	氯化高铁 5g
盐酸     50ml

水       100ml
	室温浸蚀，15~60s
	奥氏体-铁素体型不锈钢、18-8型不锈钢

	3
	王水酒精溶液
	盐酸    10ml

硝酸    3ml

酒精    100ml
	室温浸蚀
	不锈钢中的δ相成白色，有明显晶界。

	4
	苦味酸盐酸酒精溶液
	苦味酸   4g

盐酸    5ml

酒精    100ml
	浸蚀30~90s
	马氏体不锈钢

	5
	硫酸铜盐酸水溶液
	硫酸铜  4g

盐酸    20ml

水      20ml
	浸蚀15~45s
	奥氏体不锈钢

	6
	10%草酸水溶液
	草酸    10g

水      90ml
	电解

电压：4V

时间：10~20s
	显示不锈钢中铁素体、碳化物、奥氏体。α相呈白色，碳化物为黑色，在奥氏体晶界析出。

	7
	盐酸硝酸氯化高铁水溶液
	盐酸   20ml

硝酸   5ml

氯化高铁 5g

水     100ml
	浸入法
	显示铬锰氮耐热钢的显微组织

	8
	双氧水盐酸水溶液
	水     100ml

盐酸   300ml

双氧水 15ml
	浸入法
	奥氏体不锈钢


工模具钢常用浸蚀剂名称、组成和用途

	序号
	名称
	组成
	用途

	1
	2%~5%硝酸酒精溶液
	硝酸    2~5ml

酒精    95~98ml
	显示优质碳素结构钢、工模具钢显微组织



	2
	10%硝酸酒精溶液
	硝酸    10ml

酒精    90ml
	高速钢淬火组织及晶间显示

	3
	饱和苦味酸水（酒精）溶液
	饱和苦味酸水溶液(或酒精溶液)
	显示钢显微组织，特别显示碳化物组织

	4
	三酸乙醇溶液
	饱和苦味酸   20ml

硝酸         10ml

盐酸         20ml

酒精         50ml
	显示合金模具钢及刀具材料的淬火与回火组织

	5
	苦味+4%硝酸酸酒精溶液
	酒精         100ml
硝酸         4ml

苦味酸       1g
	显示优质低碳钢组织


根据以上表格常用腐蚀溶液有：
1、 [image: image1.png]


无水乙醇（酒精）

2、 硝酸溶液
3、 盐酸溶液
4、 甘油溶液

5、 苦味酸（颗粒）
6、 氯化高铁（颗粒）
7、 硫酸铜（颗粒）
8、 另外还需若干量筒，吹风机（家里用的那种即可）

9、 因为镶嵌和磨抛是气动，因此需要现场提供气压（5-8kg）
